Technický list:	         CYKLON Farba na disky strieborná

Číslo tovaru: 1903801

CYKLON Strieborná farba na disky je kvalitatívne vysokohodnotný aerosólový lak, vybavený harmonizovanými farebnými pigmentmi. Je vhodný pre lakovanie hliníkových a oceľových diskov.

# Oblasti použitia

- lakovanie hliníkových a oceľových diskov - ráfov

- dolakovanie pochrómovaných dielcov a ozdobných kovových dielcov

- stvárnenie povrchov striebornej farby, aj na dreve

# Vlastnosti produktu

- ľahké spracovanie

- vysoká krycia sila

- odolný voči vplyvom počasia a soli

- priľnavý na kovoch, nových a starých náteroch

- vysoká odolnosť proti odieraniu

- trvalo chráni proti soli, úderom kamienkov a podobným vplyvom

# Informácie o spracovaní

Lakované povrchy musia byť bez oleja, mastnôt, bez prachu a bez voľne priľnutých častíc, ako aj bez hrdze. Silne skorodované kovové podklady pred lakovaním natrieť CYKLON Primer-om.

Nádobu s lakom CYKLON Strieborná farba na disky ohriať na izbovú teplotu (20°C). Od počuteľného klepania miešacích guličiek, cca. 2 minúty intenzívne triasť. Zo vzdialenosti 20 - 25 cm naniesť lak postupom do kríža (jedna vrstva zvislo, jedna vrstva vodorovne). Dbať na to, aby lakovanie krylo povrch. V nutnom prípade postup lakovania zopakovať. Pred druhým lakovaním počkať na zaschnutie 20 - 30 minút.

# Osobitné upozornenia

Lak obsahuje horľavé komponenty. Používať len v dobre vetraných priestoroch. Uchovávať ďaleko od zápalných zdrojov. Pri spotrebe viacerých obalových nádobiek na jednom mieste vzniká nebezpečenstvo tvorby výbušných zmesí plynu / vzduchu. V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote  od -5°C do +30°C zaručujeme trvanlivosť 24 mesiacov.